Système Cladisol avec  Cladipan 32

DESCRIPTIFS

TYPES

Bardage double peau vertical

L’isolation des murs périphériques sera réalisée selon le procédé de bardage double-peau Cladisol de la société Isover. Il sera constitué des éléments suivants :

- Plateaux métalliques

- Isolant en laine de verre, semi-rigide et non hydrophile, revêtu d’un voile de verre, de conductivité thermique 32 mW/(m.K), incombustible (Euroclasse A1), certifié ACERMI, sous forme de panneaux, de type Cladipan 32 de la société Isover. L’isolant est incisé en usine de manière à venir s’insérer dans les plateaux de bardage et réaliser une couche d’isolation continue. La largeur du CLADIPAN 32 est surdimensionnée de 5 mm par rapport à la largeur des plateaux afin d’assurer la continuité entre les panneaux et ainsi éviter les ponts thermiques au niveau des lèvres de plateaux.

- Vis à double filet jouant le rôle d’une entretoise de 40, ou 60 ou 80 mm entre la peau extérieure et les lèvres de plateaux de bardage

- Bardage en tôle d’acier nervurée

Optionnel : lorsque le poids de la peau extérieure le nécessite, un profil de reprise de poids propre limitant le déplacement vertical de cette peau sera installé.

La mise en œuvre du système Cladisol sera faite conformément à l’Avis Technique 2.2/15-1711_V2 en vigueur.

| Résistance thermique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profondeur du plateau (mm) | Epaisseur Cladipan 32 (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Entretoise de la fixation (mm) |
| 70 mm | 110 mm | 3,45 | 40 mm |
|  | 130 mm | 4,10 | 60 mm |
| 70 mm | 150 mm | 4,70 | 80 mm |
| 90 mm | 130 mm | 4,10 | 40 mm |
|  | 150 mm | 4,70 | 60 mm |
| 90 mm | 170 mm | 5,35 | 80 mm |
| 150 mm | 190 mm | 5,95 | 40 mm |
|  | 210 mm | 6,60 | 60 mm |
|  | 230 mm | 7,25 | 80 mm |