DESCRIPTIFS

TYPES

Bardage double peau horizontal

Bardage double peau horizontal avec système Cladisol, Cladirol 35 et Isobardage 32 :

L’isolation des murs périphériques sera réalisée selon le procédé de bardage double-peau Cladisol de la société Isover. Il sera constitué des éléments suivants :

- Plateaux métalliques,

- Isolant en laine de verre, semi-rigide et non hydrophile, revêtu d’un voile de verre, de conductivité thermique 35 mW/(m.K), incombustible (Euroclasse A1), certifié ACERMI, sous forme de rouleaux, de type Cladirol 35 de la société Isover. L’isolant est incisé en usine de manière à venir s’insérer dans les plateaux de bardage et réaliser une couche d’isolation continue non comprimée. La largeur du Cladirol 35 est surdimensionnée de 5 mm par rapport à la largeur des plateaux afin d’assurer la continuité entre les panneaux et ainsi éviter les ponts thermiques au niveau des lèvres de plateaux.

- Vis à double filet jouant le rôle d’une entretoise de 40 ou 60 mm entre la peau extérieure et les lèvres de plateaux de bardage,

- Ossatures intermédiaires verticales (Z ou Oméga) de profondeur 20 mm mini (et 80 mm mini dans le cas où le complément d’isolation est mis en œuvre),

- Optionnel : Isolant en laine de verre, semi-rigide et non hydrophile, revêtu d’un voile de verre, incombustible (Euroclasse A1), de conductivité thermique 32 mW/(m.K), d’épaisseur 60 mm, (soit une résistance thermique de 1,85 m².K/W), certifié ACERMI,  de type Isobardage 32 de la société Isover. L’isolant sera placé entre les ossatures intermédiaires maintenu à l’aide de fixations SK-RB et FASTOP.

- Bardage en tôle d’acier nervurée.

Optionnel : lorsque le poids de la peau extérieure et de l’ossature intermédiaire le nécessite, un profil de reprise de poids propre limitant le déplacement vertical de cette peau sera installé.

La mise en œuvre du système Cladisol sera faite conformément à l’Avis Technique 2.2/15-1711_V2 en vigueur.

| Résistance thermique – Cladirol 35 et Isobardage 32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profondeur du plateau (mm) | Epaisseur d’isolant (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Entretoise de la fixation (mm) |
| 70 mm | Cladirol 35 : 112 mm Isobardage 32 : 60 mm (optionnel) | 3,20 1,85 (optionnel) | 40 mm |
|  | Cladirol 35 : 133 mm Isobardage 32 : 60 mm (optionnel) | 3,80 1,85 (optionnel) | 60 mm |
| 90 mm | Cladirol 35 : 133 mm Isobardage 32 : 60 mm (optionnel) | 3,80 1,85 (optionnel) | 40 mm |
|  | Cladirol 35 : 154 mm Isobardage 32 : 60 mm (optionnel) | 4,40 1,85 (optionnel) | 60 mm |