DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive 72/48

Cloison distributive 72/48

Cloison de distribution 72/48

Cloisons de distribution de type 72/48, constituées d’une ossature métallique Placostil® comprenant des rails Stil® R48 et des montants Stil® M48 en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10ème, disposés à entraxe 0,60 m. Chaque parement sera constitué d’une plaque de plâtre de type BA13 de la société Placoplatre.

Une laine de verre, de type PAR Phonic de la société Isover, d’épaisseur 45 mm, de largeur 600 mm, d’Euroclasse A1, certifiée ACERMI, sera disposée entre montants.

Les cloisons auront un indice d’affaiblissement acoustique standardisé minimal RA=39 dB.