Isolation de combles aménagés entre et sous fermettes

DESCRIPTIFS

TYPES

# Isolation de combles aménagés, Isoconfort entre et sous fermettes

La charpente sera isolée en disposant entre et sous fermettes un isolant en laine de verre, sous forme de rouleaux, semi-rigide, non hydrophile (WS), certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,032 ou 0,035 W/(m.K), de type Isoconfort 32 ou Isoconfort 35 de la société Isover. L’isolant sera revêtu d’une voile confort ou d’un surfaçage kraft, quadrillé, pour les épaisseurs supérieures ou égales à 160 mm.

L’isolant entre fermettes sera découpé à une largeur égale à celle comprise entre les fermettes plus 1 à 2 cm, et posé conformément au DTU 45.10.

Une membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante indépendante et continue, permettant de séchage des bois de charpente, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera agrafée sous les fermettes. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Fast Tape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit.

Des suspentes, de type Intégra2 Fermette de la société Isover, destinées à tenir les ossatures pour fixer le parement seront vissées sous les fermettes, par-dessus la membrane. Elles seront choisies de manière à dépasser de la seconde couche d’isolant.

Les lés de la seconde couche d’isolant sous fermettes seront posés bord à bord, perpendiculairement aux fermettes. Ils seront embrochés sur les suspentes lors de la pose. L’isolant ne devra pas être comprimé au droit des fermettes. Son épaisseur ne devra pas dépasser 80 mm et sa résistance thermique ne devra pas dépasser la moitié de la couche installée entre fermettes.

Les ossatures métalliques seront clipsées sur les têtes de suspentes. Les plaques de parement, de type BA13 de la société Placo®, seront posées conformément au DTU 25.41.

| Résistance thermique – Isoconfort 32 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 32 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Rth (m².K/W) | 1,85 | 2,50 | 3,10 | 3,75 | 4,35 | 6,25 |

| Résistance thermique – Isoconfort 35 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Rth (m².K/W) | 1,70 | 2,25 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,55 |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Rth (m².K/W) | 5,10 | 5,70 | 6,25 | 6,85 | 7,40 | 8,00 |