Isolation de combles aménagés entre et sous chevrons

DESCRIPTIFS

TYPES

# Isolation de combles aménagés, Isoconfort entre et sous chevrons

La charpente sera isolée en disposant entre et sous chevrons un isolant en laine de verre, sous forme de rouleaux, semi-rigide, non hydrophile (WS), certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,032 ou 0,035 W/(m.K), d’épaisseur (cf. tableau) mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W, de type Isoconfort de la société Isover. L’isolant sera revêtu d’un voile confort ou d’un surfaçage kraft, quadrillé, pour les épaisseurs supérieures ou égales à 160 mm.

Des suspentes, de type Integra2 de la société Isover, destinées à tenir les rails pour fixer le parement seront fixées sur les chevrons avant d’insérer la première couche d’isolant. La longueur de la suspente Integra2 dépendra de l’épaisseur de l’isolation sous chevrons.

L’isolant entre chevrons sera découpé à une largeur égale à celle comprise entre les chevrons plus 1 à 2 cm, et posé conformément au DTU 45.10. Cette première couche d’isolant devra avoir une résistance thermique minimale de 1,65 m².K/W.

Les lés de la seconde couche d’isolant sous chevrons seront embrochés sur les suspentes et posés bord à bord, perpendiculairement aux chevrons.

Une membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante indépendante et continue, permettant le séchage des bois de charpente, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera fixée sur la tête des suspentes avant mise en place des fourrures métalliques et des plaques de parement. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Fast Tape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit.

Les plaques de parement, de type BA13 de la société Placoplatre, seront posées conformément au DTU 25.41.

| Résistance thermique – Isoconfort 32 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 32 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Rth (m².K/W) | 1,85 | 2,50 | 3,10 | 3,75 | 4,35 | 6,25 |

| Résistance thermique – Isoconfort 35 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Rth (m².K/W) | 1,70 | 2,25 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,55 |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Rth (m².K/W) | 5,10 | 5,70 | 6,25 | 6,85 | 7,40 | 8,00 |