Isolation des toitures par l’extérieur avec système Intégra Réno

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation de toiture par l’extérieur avec système Intégra Réno :

L’isolation thermo-acoustique de la toiture sera réalisée avec le système Intégra Réno de la société Isover comprenant les éléments suivants :

- Membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante, de type Vario® Xtra de la société Isover. La membrane sera mise en place sur les chevrons, après la dépose de la couverture et des liteaux. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Multitape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit.

- Isolant semi-rigide en laine de verre, non hydrophile (WS), certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,032 ou 0,035 W/(m.K), sous forme de rouleaux, de type Isoconfort 32 ou Isoconfort 35 de la société Isover. L’isolant sera disposé entre chevrons en contact direct avec la membrane. L’épaisseur de l’isolant sera égale à celle des chevrons, et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

- Piliers Intégra Réno, fixés sur les chevrons par vissage, permettant la mise en œuvre d’une deuxième couche d’isolant, d’épaisseur 80 ou 120 mm embrochée sur les piliers, et d’une troisième couche d’isolant de la même épaisseur que les chevrons rapportés, de type Isoconfort de la société Isover.

- Ecran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la vapeur d’eau), posé de manière tendue en contact avec l’isolant, sans lame d’air.

La pose des liteaux et de la couverture se fera conformément aux DTU correspondants.

| Résistance thermique – Isoconfort 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 32 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Rth (m².K/W) | 1,85 | 2,50 | 3,10 | 3,75 |

| Résistance thermique – Isoconfort 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Rth (m².K/W) | 1,70 | 2,25 | 2,85 | 3,40 |