DESCRIPTIFS

TYPES

Soufflage de Comblissimo sur plancher bois

Pose d’isolant thermique en vrac sur plancher de comble perdu

L’isolant thermique en vrac sera en laine de verre, incombustible (Euroclasse A1), de classe de tassement S1, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,046 W/(m.K), de type Comblissimo de la société ISOVER, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W. Il sera soufflé grâce à une machine adéquate sur plancher bois ou béton. La mise en œuvre sera faite conformément au CPT 3693_V2 du CSTB et à l’avis technique du Comblissimo en vigueur (mise en place de déflecteurs, traitement des trappes d’accès, protection des dispositifs électriques).

Lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire, conformément au cahier 3647 du CSTB, une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera mis en œuvre avant le soufflage de l’isolant.

| Résistance thermique et pouvoir couvrant |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur minimale Comblissimo (mm) | 190 | 210 | 235 | 260 | 280 | 305 | 330 |
| Rth (m².K/W) | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| Pouvoir couvrant (kg/m²) | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,80 |
| Epaisseur minimale Comblissimo (mm) | 350 | 375 | 395 | 420 | 445 | 465 | 490 |
| Rth (m².K/W) | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 |
| Pouvoir couvrant (kg/m²) | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,70 |
| Epaisseur minimale Comblissimo (mm) | 515 | 535 | 560 | 585 | 605 | 630 | 655 |
| Rth (m².K/W) | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 |
| Pouvoir couvrant (kg/m²) | 5,90 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 7,00 | 7,30 | 7,50 |