DESCRIPTIFS

TYPES

Soufflage de Comblissimo sur plaques de plâtre

Pose d’isolant thermique en vrac sur plaques de plâtre

L’isolant thermique en vrac sera en laine de verre, incombustible (Euroclasse A1), de classe de tassement S1, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,046 W/(m.K), de type Comblissimo de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W. Il sera soufflé grâce à une machine adéquate.

La mise en œuvre sera faite conformément au CPT 3693_V2 du CSTB et à l’avis technique du Comblissimo en vigueur  (mise en place de déflecteurs, traitement des trappes d’accès, protection des dispositifs électriques). Des suspentes de type Integra2, de la société Isover, permettront la mise en place de l’ossature métallique soutenant les plaques de finition, conformément au DTU 25.41. L’entraxe entre suspentes sera fonction du type de plaques et du poids rapporté sur le plafond. Pour un parement de type BA 13 et des fourrures de type Optima, l’entraxe entre fourrures sera de 600 mm avec une distance maximale entre suspentes de 1200 mm, lorsque l’épaisseur de Comblissimo est inférieure à 515 mm (soit R=11 m².K/W). Au-delà, l’entraxe entre fourrures sera ramené à 500 mm.

Lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire, conformément au cahier 3647 du CSTB, une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera mis en œuvre avant le soufflage de l’isolant.

| Résistance thermique et pouvoir couvrant |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur minimale Comblissimo (mm) | 190 | 210 | 235 | 260 | 280 | 305 | 330 |
| Rth (m².K/W) | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| Pouvoir couvrant (kg/m²) | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,80 |
| Epaisseur minimale Comblissimo (mm) | 350 | 375 | 395 | 420 | 445 | 465 | 490 |
| Rth (m².K/W) | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 |
| Pouvoir couvrant (kg/m²) | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,70 |
| Epaisseur minimale Comblissimo (mm) | 515 | 535 | 560 | 585 | 605 | 630 | 655 |
| Rth (m².K/W) | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 |
| Pouvoir couvrant (kg/m²) | 5,90 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 7,00 | 7,30 | 7,50 |