DESCRIPTIFS

TYPES

Laine à dérouler IBR entre et sous fermettes

L’isolant thermique sera sous forme de rouleaux de laine de verre, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,040 W/(m.K), de type IBR (Nu ou revêtu Kraft) de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre sera faite conformément au DTU 45.10.

La première couche d’isolant, d’épaisseur égale ou supérieure à la hauteur des fermettes, sera découpée pour obtenir la dimension de l’entraxe entre fermettes plus 1 ou 2 cm. Elle sera glissée entre les fermettes. Cette première couche (posée au-dessus de la suivante) sera sans surfaçage ou s’il y en a un, il sera perforé.

La seconde couche d’isolant sera continue et posée sur les ossatures du plénum du plafond. Lorsqu’il est présent, le surfaçage kraft sera disposé côté inférieur (i.e. côté parement). L’épaisseur de l’isolant sera compatible avec la hauteur du plénum pour le remplir sans comprimer l’isolant. Il ne devra pas subsister de vide d’air entre les deux couches d’isolants.

Des suspentes de type Integra2 de la société Isover permettront de fixer mécaniquement les ossatures supportant le parement intérieur. Elles permettront également la mise en œuvre d’une membrane pare-vapeur indépendante et continue, de type Vario® Xtra de la société Isover, lorsque l’étanchéité à l’air du plafond n’est pas assurée ou lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire conformément au DTU 45.10. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Fast Tape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit. La longueur de la suspente sera choisie en fonction

de l’épaisseur de la seconde couche d’isolant. La pose de ces suspentes se fera conformément au NF DTU 25.41, décrivant les conditions de mise en œuvre des dispositifs de suspension et des plaques de plâtre.

Un espace technique supplémentaire de 10 ou 15 cm pourra être aménagé en plafond horizontal entre la membrane d’étanchéité à l’air et le parement. Pour cela des Rallonges Integra2 L100 ou L150 de la société Isover seront clipsées sous l’embout de la suspente Integra2, sur lesquelles viendront être fixées les fourrures métalliques et le parement du plafond, de type BA13 de la société Placoplatre.

Les plaques de parement seront posées conformément au DTU 25.41.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur IBR (mm) | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 |
| Rth (m².K/W) | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 |