DESCRIPTIFS

TYPES

Laine à dérouler IBR sur plancher

Pose d’isolant thermique à dérouler IBR sur plancher de comble perdu

L’isolant thermique sera sous forme de rouleaux de laine de verre, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,040 W/(m.K), de type IBR (Nu ou revêtu Kraft) de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre sera faite conformément au DTU 45.10.

Les isolants seront déroulés sur plancher bois ou sur plancher béton ou maçonné, sans lame d’air, lés bord à bord jointifs. Aucune fixation n’est nécessaire. L’isolant sera posé jusqu’à la panne sablière et devra remonter sur celle-ci, sans obstruer les entrées d’air nécessaires à la ventilation du comble. Lorsqu’il est présent, le surfaçage kraft sera placé côté inférieur.

L’isolant pourra être posé en une ou deux couches. Dans ce dernier cas, la pose sera à joint décalé ou croisé. La seconde couche (posée sur la précédente) sera sans surfaçage ou s’il y en a un, il sera perforé.

Lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire, conformément au DTU 45.10, une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera mise en œuvre avant de placer l’isolant. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Fast Tape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Fast Tape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit. Toute perforation de l’ouvrage pare-vapeur devra être traitée.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur IBR (mm) | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 |
| Rth (m².K/W) | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 |