Isolation de toitures TAN perforées avec système Fivvacoustic

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation thermo-acoustique support d’étanchéité des toitures en tôles d’acier nervurées perforées

L’isolation de la toiture sera réalisée selon le procédé Fivvacoustic de la société Isover, mis en œuvre conformément au Document Technique d’Application en vigueur.

Il est composé des éléments suivants :

- Elément porteur en tôle d’acier nervurée, perforée ou crevée

- Rouleau en laine de verre incombustible (Euroclasse A2-s1,d0), revêtu d’un pare-vapeur en aluminium muni de languettes sur sa face supérieure et d’un voile de verre sur sa face inférieure (côté bac), d’épaisseur 30 mm, de conductivité thermique 0,036 W/(m.K), (soit une résistance thermique de 0,80 m².K/W) de type Parvacoustic de la société Isover.

- Isolant sous forme de panneaux rigides en laine de roche support de revêtement d’étanchéité, incombustible (Euroclasse A1), revêtu d’un voile de verre, de type Panotoit Fibac 2 VV de la société Isover. L’isolant sera certifié ACERMI, de conductivité thermique (cf. tableau) W.(m.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W. De plus, l’isolant présentera une  résistance à la compression CS(10) supérieure ou égale à 50 kPa et une classe de compression UEAtc B.

- Fixations mécaniques solides au pax

- Revêtement d’étanchéité auto-protégé, fixé mécaniquement avec des attelages solides au pas.

Le Parvacoustic sera déroulé sur la tôle perforée ou crevée perpendiculairement aux nervures, la face revêtue d’un voile de verre plaquée contre la tôle. Les languettes de recouvrement du pare-vapeur seront dépliées de façon à recouvrir le lé voisin pour assurer la continuité du pare-vapeur.

La pose des panneaux Panotoit Fibac 2 VV sera faite à l’avancement.

Les revêtements d’étanchéité seront mis en œuvre conformément à leurs Documents Techniques d’Application.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Panotoit Fibac 2 VV (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Conductivité thermique (W/(m.K)) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,039 |
| Rth (m².K/W) | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,55 |
| Epaisseur Panotoit Fibac 2 VV (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |  |
| Conductivité thermique (W/(m.K)) | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |
| Rth (m².K/W) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |  |