Isolation support d’étanchéité – Panotoit Confort

DESCRIPTIFS

TYPES

Toitures inaccessibles en tôles d’acier nervurées, maçonnerie, bois

L’isolation de la toiture sera réalisée à l’aide de panneaux rigides en laine de verre support d’étanchéité, de type Panotoit Confort de la société Isover. L’isolant sera certifié ACERMI, de conductivité thermique 38 mW/(m.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W. De plus, l’isolant sera d’Euroclasse A2-s1,d0, de résistance à la compression CS(10) supérieure ou égale à 40 kPa, de classe de compression UEAtc B.

La mise en œuvre des panneaux isolants Panotoit Confort sera faite conformément au Document Technique d’Application en vigueur et aux DTU des séries 43, pour des toitures inaccessibles (y compris les chemins de circulation).

L’épaisseur maximale sera de 175 mm pour une seule épaisseur d’isolant et de 260 mm lorsque plusieurs lits d’isolants sont mis en œuvre. Dans ce cas, les joints des lits supérieurs seront décalés de ceux du ou des lits inférieurs. La pose des panneaux sera jointive.

Lorsque la toiture est en tôles d’acier nervurées, la ligne continue marquée sur le panneau sera obligatoirement parallèle aux nervures.

Les panneaux seront fixés mécaniquement avec des attelages de fixations mécaniques solides au pas ou posés libres sous protection meuble (jusqu’à une pression de vent extrême de 3 927 Pa).

Le revêtement d’étanchéité (membrane bitumineuse ou PVC) sera appliqué sur isolant non humidifié dans son épaisseur, et posé conformément à son DTA.

| Résistance thermique – Panotoit Confort |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Panotoit Confort (mm) | 60 | 80 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Rth (m².K/W) | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,25 |
| Epaisseur Panotoit Confort (mm) | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 175 |
| Rth (m².K/W) | 3,40 | 3,55 | 3,65 | 3,80 | 3,90 | 4,05 | 4,20 | 4,60 |