Isolation de toitures inaccessibles avec Panotoit Fibac 2

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation support d’étanchéité – Panotoit Fibac 2

Toitures inaccessibles en tôles d’acier nervurées, maçonnerie, bois

L’isolation de la toiture sera réalisée à l’aide de panneaux rigides en laine de roche, supports de revêtement d’étanchéité, de type Panotoit Fibac 2 de la société Isover. L’isolant sera certifié ACERMI, de conductivité thermique (cf. tableau) W.(m.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W. De plus, l’isolant présentera une  résistance à la compression CS(10) supérieure ou égale à 50 kPa et une classe de compression UEAtc B.

La mise en œuvre des panneaux isolants Panotoit Fibac 2 sera faite conformément au Document Technique d’Application en vigueur et aux DTU de la série 43, pour des toitures inaccessibles (y compris les chemins de circulation). Leur utilisation est notamment préconisée pour le toitures en bac acier à ouverture haute de nervure supérieure à 70 mm.

Les panneaux de Panotoit Fibac 2 seront posés en quinconce et jointifs. L’épaisseur maximale sera de 160 mm pour une seule épaisseur d’isolant et de 260 mm lorsque deux lits d’isolants sont mis en œuvre. Les joints des lits supérieurs seront décalés de ceux des lits inférieurs. Les panneaux de Panotoit Fibac 2 seront fixés mécaniquement avec des attelages de fixations mécaniques solides au pas ou posés libres sous protection meuble jusqu’à une pression de vent extrême de 3927 Pa.

Les revêtements d’étanchéité seront posés soit sous protection lourde en indépendance, soit en semi-indépendance par fixation mécanique. Les règles de mise en œuvre de ces revêtements (membrane bitumineuse ou PVC) sont décrites dans leurs Documents Techniques d’Application.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Panotoit Fibac 2 (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Conductivité thermique (W/(m.K)) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0.038 | 0.038 | 0,039 | 0,039 |
| Rth (m².K/W) | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,55 | 2,80 |
| Epaisseur Panotoit Fibac 2 (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |  |  |  |
| Conductivité thermique (W/(m.K)) | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |
| Rth (m².K/W) | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |  |  |  |