Isolation de toitures inaccessibles Panotoit Tekfi 2

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation support d’étanchéité – Panotoit Tekfi 2

Toitures inaccessibles en tôles d’acier nervurées, maçonnerie, bois

L’isolation de la toiture sera réalisée à l’aide de panneaux rigides en laine de roche, supports de revêtement d’étanchéité, de type Panotoit Tekfi 2 de la société Isover. L’isolant sera certifié ACERMI, incombustible (Euroclasse A1), de conductivité thermique 0,040 W.(m.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W. De plus, l’isolant présentera une  résistance à la compression CS(10) supérieure ou égale à 70 kPa  et une classe de compression UEAtc C.

La mise en œuvre des panneaux isolants Panotoit Tekfi 2 sera faite conformément au Document Technique d’Application en vigueur et aux DTU de la série 43 pour des toitures inaccessibles (y compris les chemins de circulation), des terrasses à zones techniques ou des toitures végétalisées.

L’épaisseur maximale sera de 160 mm pour une seule épaisseur d’isolant et de 260 mm lorsque deux lits d’isolants sont mis en œuvre. Les panneaux seront disposés en quinconce et jointifs. Les joints des lits supérieurs seront décalés de ceux des lits inférieurs, dans le cas d’une pose de deux lits d’isolants. Aucun panneau ne devra être utilisé s’il est humidifié dans son épaisseur.

Les panneaux de Panotoit Tekfi 2 seront fixés mécaniquement avec des attelages de fixations mécaniques solides au pas ou collés à froid sous protection lourde meuble ou posés libres sous protection meuble jusqu’à une pression extrême de 3927 Pa.

Les revêtements d’étanchéité seront posés soit en indépendance sous protection lourde rapportée soit fixés mécaniquement en apparent. Les règles de mise en œuvre de ces revêtements (membrane bitumineuse ou PVC) sont décrites dans leurs Documents Techniques d’Application.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Panotoit Tekfi 2 (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| Rth (m².K/W) | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |  |
| Epaisseur Panotoit Tekfi 2 (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Rth (m².K/W) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |