Isolation de combles perdus entre fermettes avec Isonat Flex 55

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation des combles perdus entre fermettes avec Isonat Flex 55 :

L’isolant thermique sera sous forme de panneaux de fibres de bois, certifié ACERMI et bénéficiant d’un Document Technique d’Application, de conductivité thermique 0,036 W/(m.K), de type Isonat Flex 55 de la société Isonat, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre sera faite conformément aux CPT 3560-v2 et 3647 du CSTB et au Document Technique d’Application en vigueur.

L’isolant sera découpé dans sa largeur à la dimension de l’entraxe entre fermettes majoré d’un à deux cm. Il sera glissé entre les fermettes.

Des suspentes de type Intégra2 de type 12-16 permettront de fixer mécaniquement les ossatures supportant le parement intérieur. La pose de ces suspentes se fera conformément au NF DTU 25.41, décrivant les conditions de mise en œuvre des dispositifs de suspension et des plaques de plâtre. Pour une épaisseur inférieure ou égale à 100 mm d’isolant, la masse surfacique est inférieure à 6 kg/m². Pour les autres épaisseurs, la masse surfacique peut atteindre 11 kg/m². Il conviendra donc de modifier l’entraxe des ossatures métalliques, conformément au DTU 25.41. Les valeurs de masse surfacique sont précisées dans le tableau selon l’épaisseur de l’isolant.

Une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera obligatoirement mise en œuvre sous l’isolant avant pose du parement de finition, conformément à l’Avis Technique en vigueur.

Dans le cas particulier des ERP, il conviendra de surcoter l’épaisseur de l’isolant de 10 à 15 mm pour éliminer la lame d’air entre l’isolant et le parement intérieur.

En ouvrages neufs ou pour les charpentes faisant l’objet d’une réfection complète avec dépose de la couverture, un écran de sous-toiture HPV sera fixé par l’extérieur entre le chevron et le contre lattage, support de la couverture, conformément au DTU 40.29.

|  | Résistance thermique et masse surfacique |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isonat Flex 55 (mm) |  | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 | 180 | 200 |
| Rth (m².K/W) |  | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.00 | 4.40 | 5,00 | 5.55 |
| Masse surfacique (kg/m²) |  | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,4 | 7,2 | 8 |