Isolation de plancher de combles perdus avec Isonat Flex 55

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation de plancher de combles perdus avec Isonat Flex 55 :

L’isolant thermique sera sous forme de panneaux de fibres de bois, certifié ACERMI et bénéficiant d’un Document Technique d’Application, de conductivité thermique 0,036 W/(m.K), de type Isonat Flex 55 de la société Isonat, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre sera faite conformément aux CPT 3560-v2 et 3647 du CSTB et au Document Technique en vigueur.

Une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air, de type Vario® Xtra de la société Isover, sera obligatoirement mise en œuvre avant de placer l’isolant. Son installation est décrite dans l’Avis Technique en vigueur.

Les isolants Isonat Flex 55 seront posés sur plancher bois ou sur plancher béton ou maçonné, sans lame d’air, lés bord à bord jointifs. Aucune fixation des panneaux n’est nécessaire. L’isolant pourra être posé en une ou deux couches. Dans ce dernier cas, la pose sera à joint décalé ou croisé.

En ouvrages neufs ou pour les charpentes faisant l’objet d’une réfection complète avec dépose de la couverture, un écran de sous-toiture HPV sera fixé par l’extérieur entre le chevron et le contre lattage, support de la couverture, conformément au DTU 40.29.

|  | Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isonat Flex 55 (mm) |  | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 | 180 | 200 |
| Rth (m².K/W) |  | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.00 | 4.40 | 5,00 | 5.55 |