Sarking Isonat sur platelage

DESCRIPTIFS

TYPES

# Isolation par sarking sur platelage avec isolant Isonat Multisol

L’isolation du rampant de la toiture sera réalisée par l‘extérieur par-dessus un platelage bois (Sarking), avec des panneaux en fibre de bois, de type Isonat Multisol 110 ou Isonat Multisol 140 de la société Isonat. L’isolation sera :

- de type rigide,

- d’épaisseur totale (cf. tableau) mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W

- Le produit Multisol 110, certifié Keymark, de conductivité thermique 39 mW/(m.K),

- Le produit Multisol 14	0, certifiée ACERMI, de conductivité thermique 42 mW/(m.K),

- avec une résistance à la compression CS(10/Y) ≥ 50 kPa

- avec une absorption d’eau à court terme selon EN 1609 par immersion partielle WS ≤ 1,0 kg/m²

- résistant aux moisissures selon le protocole HR 85%, 28 jours d’incubation, du Cahier 3713_V2

La toiture sera composée des éléments suivants (de l’intérieur vers l’extérieur) :

- Un platelage bois fixé par-dessus les chevrons,

  - d’épaisseur ≥ 14 mm avec une densité ≥ 600 kg/m3,

  - de type massif, panneau de contreplaque, de particule ou OSB,

  - assemblés par emboîtement, embrèvement, feuillure ou par rainure et languette

(en cas d’ERP, l’épaisseur doit permettre d’être compatible au « Guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public »).

- Un pare-vapeur hygrorégulant, protégé des UV et antidérapant, type Vario® Supraplex, rendu étanche en périphérie, entre lés et autour des traversées de toiture, par des adhésifs et mastics compatibles et validés en utilisation extérieure, type Vario® Multitape ou Vario® Fast Tape et Vario® DoubleFit.

- Un isolant en fibre de bois conforme aux spécifications ci-dessus, type Isonat Multisol 110 ou Isonat Multisol 140, posé en une ou deux couches croisées pour atteindre l’épaisseur visée ci-dessus, avec une pose en joint de pierre décalé de 400 mm.

- Un écran de sous-toiture :

  - soit rigide en fibre de bois ayant des bords à profil rainuré languette, type Isonat Duoprotect, d’épaisseur (cf. tableau - l’épaisseur totale Isonat Multisol + Isonat Duopotect ne doit pas dépasser 320 mm) mm. L’écran rigide choisi doit avoir été validé en épaisseur 35 mm selon la norme NF EN 14964 et avoir réussi les essais de ruissellement du cahier CSTB 3651 P1 V2. Il est rendu étanche :

    - en périphérie de toiture et de traversées (conduits de ventilation et de fumée, fenêtre de toit) par un système adhésif + primaire d’adhésion ou un mastic compatible avec le panneau. Un déflecteur doit être installé en amont de chaque traversée, conformément au DTU 40.29. L’adhésif est type Vario® Multitape ou Vario® Fast Tape d’Isover, le primaire type Tescon Primer RP ou Tescon Primer de Proclima, ou Colle spray haute résistance plus de Würth, et le mastic type Mastic colle et étanche Bâtiment PU 40 + de Würth ou Sikaflex Pro-11 FC Purform de Sika.

    - entre panneaux par l’emboitement des profils rainure et languette si la pente de couverture est supérieure à 30%.

    - entre panneaux par l’application d’un système adhésif + primaire d’adhésion ou d’un mastic compatible avec le panneau si la pente de couverture est inférieure à 30%.

  - soit souple HPV (hautement perméable à la vapeur) bénéficiant d’un classement E1 Sd1 TR2, certifié QB n° 25 par le CSTB, conforme au NF DTU 40.29 « Mise en œuvre des écrans souples de sous- toiture », et mis en œuvre conformément au NF DTU 40.29.

- Des contre-lattes de classe C24, de hauteur minimale 40 mm et de largeur minimale 60 mm, fixées à travers l’isolant dans les chevrons, par des vis spécialement conçues pour le sarking type Assy® 4 Isotop de Würth, Starking d’Etanco ou Twin UD de SFS.

- Une couverture constituée en petits éléments conformes aux DTU de la série 40.1 ou 40.2, ou en feuilles métalliques supportées conformes aux DTU de la série 40.4, incluant selon le type de couverture une pose de liteaux perpendiculairement aux contre-lattes avant la couverture.

La mise en œuvre des panneaux isolants sera faite conformément au Cahier de Prescription de Pose de l’Enquête Technique Nouvelle Alpes Contrôles n°A27T210Q portant sur le procédé Sarking Isonat Multisol, ou à tout autre cahier de prescription ou avis technique couvrant un isolant et un procédé conforme à la description ci-dessus. En particulier :

- Une distance de sécurité sera conservée entre l’isolant en fibre de bois et le conduit de cheminée, conformément au DTU 24.1 et au cahier 3816 du CSTB. Cette distance de sécurité ne doit comporter ni matériau combustible, ni isolant thermique sauf en cas de kit isolant sous avis technique propre au conduit de fumée utilisé.

- A l’égout en bas de couverture, l’écran de sous-toiture doit recouvrir de minimum 10 cm le haut de la bavette métallique, ou larmier, pour s’assurer que les éventuelles eaux de ruissellement seront bien guidées hors de la toiture. De plus, dans le cas d’un écran rigide type Isonat Duoprotect, une bande adhésive fera la jonction entre le panneau et sa butée.

| Résistance thermique – Isonat Multisol 110 (Keymark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| Rth (m².K/W) | 1,5 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 6,15 |

| Résistance thermique – Isonat Multisol 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
| Rth (m².K/W) | 0,95 | 1,40 | 1,90 | 2,35 | 2,85 | 3,30 | 3,80 | 4,75 | 5,70 |

| Résistance thermique – Isonat Duoprotect |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (mm) | 35 | 40 | 52 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Rth (m².K/W) | 0,70 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 2,15 | 2,60 |

| Schéma de la pose d’une simple couche de Multisol avec un écran Duoprotect |  |
| --- | --- |
| Schéma de la pose d’une double couche de Multisol avec un écran souple HPV |  |