Isolation sous enduit

Bandes Isover TF

DESCRIPTIFS

TYPES

Pose de Bandes Isover TF pour la protection incendie

Les bandes de protection horizontale filantes seront constituées de bandes de laine de roche rigides, monodensité, non-hydrophiles, de type BANDES ISOVER TF de la société Isover.

Elles seront certifiés ACERMI, incombustibles (Euroclasse A1), de densité ≥ 90 kg/m3 de conductivité thermique 0,038 W/(M.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) W/m².K.

Les bandes seront de dimensions 200*1200 mm, non surfacées.

Elles seront posées à l’avancement de la pose des panneaux en polystyrène expansé. L’épaisseur de la bande de laine de roche devra être identique à celle de l’isolant utilisé en partie courante. L’obtention de l’épaisseur requise par superposition de plusieurs bandes n’est pas autorisée.

Les bandes de protection incendie en laine de roche seront collées en plein sur le support puis fixées mécaniquement dans le gros œuvre (en respectant l’ancrage minimal préconisé dans le support), à raison de 3 fixations par bandes, conformément aux exigences du cahier 3714 du CSTB. Les chevilles de fixation des bandes devront être munies d’une rosace de diamètre supérieur ou égal à  60 mm.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur BANDE Isover TF (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 141 | 160 | 180 | 200 |
| Rth (m².K/W) | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,15 | 3,65 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,25 |