Façade ventilée

avec Isofaçade 35

DESCRIPTIFS

TYPES

Montage avec 1 couche d’isolant

L’isolant thermique de la façade ventilée sera en laine de verre semi-rigide, non hydrophile (certifié WS et WL(P)), incombustible (Euroclasse A1), certifié ACERMI, revêtu d’un voile de verre, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), de transmission à la vapeur d’eau MU1, de type Isofaçade 35R de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

L’isolant sera maintenu sur le mur de façade par des fixations mécaniques appropriées (chevilles étoiles possédant une collerette de diamètre 80 mm ou équerres à dents). Pour la pose de produits en rouleaux, ils seront déroulés à la verticale. Deux fixations seront posées en premier lieu en partie haute et une densité minimale de deux fixations par m² sera mise en œuvre en partie courante. Pour la pose de panneaux, deux fixations par panneau seront usuellement mises en place.

L’isolant sera posé derrière une ossature en bois (conformément au CPT 3316-v2) ou une ossature métallique (conformément au CPT 3194 et à ses modificatifs), sur laquelle sera fixé le parement de finition. Ledit parement pourra faire l’objet d’un Avis Technique, précisant des spécificités de mise en œuvre (nécessité de pare-pluie, ossatures complémentaires de fixation du parement, etc.). Dans le cas de parement traditionnels relevant du DTU 45.4 (clins PVC, panneaux fibrociment, ardoises fibres-ciment et naturelles, Parement en tuiles de terre cuite et tuiles en béton) la pose de l’ossature et du parement se fera conformément aux prescriptions du DTU 45.4.

Une lame d’air de ventilation de 20 mm minimum sera aménagée entre l’isolant et le parement de finition.

La partie basse du système d’isolation sera terminée par un rail de départ perforé permettant la ventilation, positionné à une hauteur minimale de 15 cm par rapport au sol fini.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isofaçade 35 (mm) | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Rth (m².K/W) | 2,10 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,70 | 6,25 | 6,85 |

Montage avec 2 couches d’isolant

L’isolant thermique de la façade ventilée sera en laine de verre semi-rigide, non hydrophile, incombustible (Euroclasse A1), certifié ACERMI, revêtu d’un voile de verre, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), de transmission à la vapeur d’eau MU1, de type Isofaçade 35R de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Les deux couches d’isolant seront maintenues sur le mur de façade par des fixations mécaniques appropriées (chevilles étoiles possédant une collerette de diamètre 80 mm ou équerres à dents). Pour la pose de produits en rouleaux, ils seront déroulés à la verticale. Deux fixations seront posées en premier lieu en partie haute et une densité minimale de deux fixations par m² sera mise en œuvre en partie courante. Pour la pose de panneaux, deux fixations par panneau seront usuellement mises en place.

La première couche d’isolant sera posée derrière une ossature en bois (conformément au CPT 3316-v2) ou une ossature métallique (conformément au CPT 3194 et à ses modificatifs), sur laquelle sera fixé le parement de finition. Ledit parement pourra faire l’objet d’un Avis Technique, précisant des spécificités de mise en œuvre (nécessité de pare-pluie, ossatures complémentaires de fixation du parement, etc.).

La seconde couche d’isolant pourra être mise en œuvre entre ossature ou derrière l’ossature. Plus particulièrement, dans le cas d’une ossature bois, il est conseillé de placer la seconde couche d’isolant entre les chevrons.

Une lame d’air de ventilation de 20 mm minimum sera aménagée entre l’isolant et le parement de finition. Si l’épaisseur de la seconde couche d’isolant est égale à l’épaisseur du chevron, une ossature complémentaire (tasseaux d’épaisseur minimale 20 mm) devra être mise en œuvre pour aménager cette lame l’air.

La partie basse du système d’isolation sera terminée par un rail de départ perforé permettant la ventilation, positionné à une hauteur minimale de 15 cm par rapport au sol fini.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isofaçade 35 (mm) | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Rth (m².K/W) | 2,10 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,70 | 6,25 | 6,85 |