Isolation sous enduit

avec Isocompact

DESCRIPTIFS

TYPES

Pose de panneaux Isocompact

L’isolant du système d’isolation sous enduit sera constitué de panneaux de laine de verre rigides, monodensité, de type Isocompact de la société Isover.

Ils seront certifiés ACERMI, Euroclasse A2, s1, d0, de conductivité thermique 0,034 W/(M.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Les panneaux seront de dimensions 600*1000 mm, non surfacés.

Ils seront calés sur le support et fixés mécaniquement dans le gros œuvre (en respectant le nombre et le type d’ancrage préconisé dans le support en fonction de la charge de vent à supporter).

Les panneaux seront posés bout à bout, parfaitement jointifs, par rangées successives à joints décalés. Le décalage entre joints verticaux sera au moins égal à 200 mm.

| Epaisseur Isocompact (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 126 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rth (m².K/W) | 1,75 | 2,35 | 2,90 | 3,50 | 3,70 | 4,10 | 4,70 | 5,25 | 5,85 | 6,45 | 7,05 | 7,60 |

Cas de l’isolation des retours de menuiseries

L'isolation des retours de menuiseries sera constituée de panneaux de laine de verre rigides, monodensité, de type isocompact de la société Isover, d’épaisseur et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Ils seront collés en plein sur le support.

| Résistance thermique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isocompact (mm) | 20 | 30 | 40 |
| Rth (m².K/W) | 0,55 | 0,85 | 1,15 |