Isolation sous enduit

avec Isover ETICS 35

et complément isocontour

DESCRIPTIFS

TYPES

Pose de panneaux Isover ETICS 35

L’isolant du système d’isolation sous enduit sera constitué de panneaux de laine de roche rigides, monodensité, de type Isover ETICS 35 de la société Isover.

Ils seront certifiés ACERMI, incombustibles (Euroclasse A1), de conductivité thermique 0,035 W/(M.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Les panneaux seront de dimensions 600*1200 mm, non surfacés.

Ils seront calés sur le support et fixés mécaniquement dans le gros œuvre (en respectant le nombre et le type d’ancrage préconisé dans le support en fonction de la charge de vent à supporter).

Les panneaux seront posés bout à bout, parfaitement jointifs, par rangées successives à joints décalés. Le décalage entre joints verticaux sera au moins égal à 200 mm.

|  | Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isover ETICS 35 (mm) |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Rth (m².K/W) |  | 1,40 | 1,70 | 2,25 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,70 |

Pose de panneaux Isocontour

L'isolation des retours de menuiseries sera constituée de panneaux de laine de roche rigides, monodensité, de type isocontour de la société Isover.

Ils seront certifiés ACERMI, incombustibles (Euroclasse A1), de conductivité thermique 0,038 W/(M.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Les panneaux seront de dimensions 600*1200 mm, non surfacés.

Ils seront collés en plein sur le support.

| Résistance thermique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isocontour (mm) | 20 | 30 | 40 |
| Rth (m².K/W) | 0,5 | 0,75 | 1,05 |