Isolation sous enduit

avec Multisol 110

et complément isocontour

DESCRIPTIFS

TYPES

Pose de panneaux Multisol 110

L’isolant du système d’isolation sous enduit sera constitué de panneaux de fibre de bois rigides, monodensité, de type Multisol 110 de la société Isover.

Ils seront certifiés keymark, Euroclasse E, de conductivité thermique 0,039 W/(M.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Les panneaux seront de dimensions 600*950 mm, à bords droits, non surfacés.

Ils seront calés sur le support et fixés mécaniquement dans le gros œuvre (en respectant le nombre et le type d’ancrage préconisé dans le support en fonction de la charge de vent à supporter).

Les panneaux seront posés bout à bout, parfaitement jointifs, par rangées successives à joints décalés. Le décalage entre joints verticaux sera au moins égal à 200 mm.

| Epaisseur Multisol 110 (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 126 | 140 | 145 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rth (m².K/W) | 1,50 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,70 | 3,55 | 3,70 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,35 | 5,60 | 6,15 |

Pose de panneaux Isocontour

L'isolation des retours de menuiseries sera constituée de panneaux de laine de roche rigides, monodensité, de type isocontour de la société Isover.

Ils seront certifiés ACERMI, incombustibles (Euroclasse A1), de conductivité thermique 0,038 W/(M.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

Les panneaux seront de dimensions 600*1200 mm, non surfacés.

Ils seront collés en plein sur le support.

| Résistance thermique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isocontour (mm) | 20 | 30 | 40 |
| Rth (m².K/W) | 0,5 | 0,75 | 1,05 |