Contre-cloison maçonnée avec GR 32

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation derrière une contre-cloison maçonnée avec GR 32

L’isolant thermique sera sous forme de rouleaux de laine de verre, semi-rigide, non hydrophile, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,032 W/(m.K),  de type GR 32 Revêtu Kraft de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W. Le surfaçage kraft sera disposé côté intérieur.

L’isolant sera embroché sur des pattes métalliques fixées mécaniquement ou collées sur le mur support, de type Maxi PB Fix de la société Isover, dont l’embout sera recourbé après embrochage afin d’assurer le maintien de l’isolant, à raison d’environ 2 fixations pour 3 m² d’isolant.

Les lés d’isolant seront posés bord à bord et jointoyés, côté kraft, à l’aide d’un adhésif de type Vario® Fast Tape de la société Isover. Les extrémités des pattes Maxi PB Fix seront également recouvertes avec le même adhésif.

La cloison sera montée au contact direct de l’isolant, conformément au NF DTU 20.13.

| Résistance thermique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur GR 32 (mm) | 75 | 100 | 120 | 140 |
| Rth (m2.K/w) | 2,35 | 3,15 | 3,75 | 4,35 |