DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Projection en sous face de dalle

Projection en sous face de dalle

Isolation de planchers bas sur l’extérieur ou sur local non chauffé

L’isolation du plancher bas de l’ouvrage sur local non chauffé (parking, hall…) sera réalisée selon la technique de projection avec un produit fabriqué à base de laine de laitier Coatwool de Saint-Gobain Eurocoustic.

L’isolation devra être réalisée en sous-face de dalle et sur la totalité des retombées de poutres (joues latérales et sous-face). Cette isolation sera constituée d’une projection mécanique de laine minérale, certifiée EUCEB, et liants inorganiques, incombustible Euroclasse A1, sans charge minérale, de masse volumique 150 kg/m3, d’épaisseur [XX mm en partie courante, si épaisseur non connue, voir tableaux ci-après].

Les joues latérales et les sous-faces de poutres seront isolées par 60mm d’épaisseur de ce même produit.

La conductivité thermique de l’isolant est de [0,038 à 0,039 W/(m.K)].

Le produit devra posséder un Avis Technique et une certification ACERMI.

La mise en œuvre devra être réalisée conformément au DTU 27.1 et aux prescriptions des Avis Techniques correspondants.

Dans le cas où seul le Up (coefficient de transmission thermique surfacique du plancher en partie courante, hors ponts thermiques) ou le Uf (coefficient de transmission thermique surfacique total du système plancher, intégrant les ponts thermiques comme ceux liés aux poutres et poteaux) est connu au moment de l’élaboration du descriptif technique (saisie directe des valeurs au sein de l’étude thermique par exemple), les tableaux suivants permettent de définir l’épaisseur de produit à projeter en partie courante de plancher à partir de l’une ou l’autre de ces valeurs.

Exemple d’épaisseur d’isolant projeté selon Up

[pour une conductivité thermique de l’isolant de 0,039 W/(m.K) projeté sur une dalle béton de 23cm d’épaisseur]

| Epaisseur d’isolant projeté |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up (W/(m.K)) | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
| Epaisseur d’isolant (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Up (W/(m.K)) | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| Epaisseur d’isolant (mm) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |

Exemple d’épaisseur d’isolant projeté selon Uf

[pour une conductivité thermique de l’isolant de 0,039 W/(m.K) projeté sur une dalle béton de 23cm d’épaisseur, pour un tronçon de plancher répétitif avec une poutre transversale tous les 5m et une poutre longitudinale tous les 6,67m toutes les deux isolées par 60mm d’isolant projeté sur les 3 faces]

| Epaisseur d’isolant projeté |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up (W/(m.K)) | 0,466 | 0,44 | 0,417 | 0,398 | 0,381 | 0,365 | 0,352 | 0,34 |
| Epaisseur d’isolant (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Up (W/(m.K)) | 0,328 | 0,318 | 0,309 | 0,3 | 0,292 | 0,285 | 0,278 | 0,271 |
| Epaisseur d’isolant (mm) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |

Représentation de la géométrie utilisée pour les calculs de Uf ci-dessus :