DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation acoustique de planchers avec Isosol

Isolation acoustique de planchers avec Isosol

Isolation acoustique sous dalles de panneaux de particules ou sous chape légère

L’isolant thermo-acoustique sera constitué de panneaux en laine de verre, certifiés ACERMI, de conductivité thermique 0,034 W/(m.K), de type Isosol de la société Isover. L’épaisseur des panneaux isolants sera de 13 mm permettant d’atteindre une résistance thermique de 0,35 m².K/W.  Les panneaux possèderont également un classement SC2a2ACh, pour une pose sous chape pour des charges d’exploitation inférieures ou égales à 500 kg/m².

Les panneaux seront de dimensions 600 x 1200 mm, surfacés d’un voile de verre sur les deux faces, posés jointifs à bords décalés sur toute la surface du local.

Une bande de désolidarisation périphérique, de type Périsol de la société Isover, sera mise en œuvre sur le pourtour du montage, afin d’empêcher les ponts acoustiques.

L’isolation aux bruits de chocs DLw sera supérieure à 24 dB.

Les panneaux isolants seront recouverts de panneaux de particules ou d’une chape légère sur lesquels sera posé le revêtement final.