DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation acoustique de planchers béton

Isolation acoustique de planchers béton

Isolation sous chape ou sous dalle flottante – Domisol LV

Isolation thermo-acoustique pour des charges d’exploitation inférieures ou égales à 200 kg/m² (classification SC2b3ACh selon NF DTU 52.10 P1-2).

L’isolant sera constitué de panneaux en laine de verre, incombustibles (Euroclasse A2-s1,d0), certifiés ACERMI, de conductivité thermique 0,032 W/(m.K),  de type Domisol LV de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

Une bande de désolidarisation périphérique, de type Perisol de la société Isover, sera mise en œuvre sur le pourtour du montage, afin d’empêcher les ponts acoustiques.

L’isolation aux bruits de chocs DLw sera supérieure à 25 dB avec un Domisol LV de 12 mm, respectivement 29 dB avec 15 mm.

| Résistance thermique et Isolation aux bruits de chocs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur Domisol LV (mm) | 12 | 15 |
| Rth (m².K/W) | 0,35 | 0,45 |
| DLw (dB) | 25 | 29 |

Isolation sous chape ou sous dalle flottante – Domisol LR

Isolation thermo-acoustique pour des charges d’exploitation inférieures ou égales à 500 kg/m² (classification SC2a3ACh (isolant de 20 ou 30 mm) ou SC2a4ACh (isolant de 40 mm) selon NF DTU 52.10 P1-2).

L’isolant thermo-acoustique sera constitué de panneaux en laine de roche, incombustibles (Euroclasse A1), certifiés ACERMI, de conductivité thermique 0,036 W/(m.K), de type Domisol LR de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau) mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

Une bande de désolidarisation périphérique, de type Perisol de la société Isover, sera mise en œuvre sur le pourtour du montage, afin d’empêcher les ponts acoustiques.

L’isolation aux bruits de chocs DLw sera supérieure à 24 dB avec un Domisol LV de 20 mm, 26 dB pour 30 mm et 27 dB pour 40 mm.

| Résistance thermique et Isolation aux bruits de chocs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Domisol LR (mm) | 20 | 30 | 40 |
| Rth (m².K/W) | 0,55 | 0,85 | 1,10 |
| DLw (dB) | 24 | 26 | 27 |
| Classification | SC2a3ACh | SC2a3ACh | SC2a4ACh |