DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation Toiture Simple peau Shedisol

Isolation Toiture Simple peau Shedisol

# Isolation thermique renforcée entre pannes de toiture simple peau

L’isolation de la toiture sera réalisée à l’aide de panneaux rigides en laine de verre, certifiés ACERMI, revêtus d’un pare-vapeur sur une face (de résistance à la vapeur d’eau Z7), renforcés de deux voiles de verre et rebordés sur deux côtés, d’Euroclasse B-s1,d0, de type Shedisol de la société Isover. L’isolant sera certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), d’épaisseur (cf. tableau) mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre des panneaux isolants Shedisol sera faite conformément au DTU 40-35 (NF P 34-205). Les panneaux isolants de Shedisol seront posés perpendiculairement aux pannes, sur des profilés d’ossature en T, possédant une semelle de largeur minimale 35 mm. Des fixations de type clips ou cavaliers, espacées au maximum de 1 mètre, seront mises en place afin d’exercer une pression suffisante des panneaux sur les profilés pour résister aux effets de soulèvement dus au vent.

Lorsqu’un complément d’isolation thermique est nécessaire pour atteindre les performances thermiques, la lame d’air entre la couverture et le Shedisol sera remplacée par un isolant en laine de verre, certifié ACERMI, incombustible (Euroclasse A1), revêtu d’un voile de verre armé, de conductivité thermique 0,040 W/(m.K), de type Feutre Bardage déroulé sur pannes.

L’épaisseur de ce second lit sera choisie de manière à être en contact avec la sous-face de la couverture en subissant une légère compression, afin qu’aucune lame d’air ne subsiste entre le plafond et la sous-face de la couverture.

| Résistance thermique – Feutre Bardage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Feutre Bardage (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Rth (m².K/W) | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |

| Résistance thermique - Shedisol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur Shedisol (mm) | 50 | 80 |
| Rth (m².K/W) | 1,40 | 2,25 |